镍铬电热合金材料（部分规格）元丝的电阻、表面积和重量的关系

| 线径 mm | 截面积 mm2 | 每米表面积 cm2/m | Cr20Ni80 |  |  | Cr15Ni60 |  |  | Cr20Ni35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 10.0 | 78.50 | 314 | 0.0139 | 22600 | 652 | 0.0140 | 22000 | 644 | 0.0135 | 23000 | 620 |
| 9.50 | 70.85 | 298 | 0.0154 | 19400 | 588 | 0.0157 | 19000 | 581 | 0.0147 | 20000 | 560 |
| 9.00 | 63.59 | 283 | 0.0171 | 16600 | 528 | 0.0175 | 16200 | 522 | 0.0164 | 17200 | 502 |
| 8.50 | 56.72 | 267 | 0.0192 | 13900 | 471 | 0.0196 | 13620 | 465 | 0.0183 | 14500 | 448 |
| 8.00 | 50.30 | 251 | 0.0217 | 11600 | 417 | 0.0221 | 11400 | 412 | 0.0207 | 12100 | 398 |
| 7.50 | 44.20 | 236 | 0.0247 | 9550 | 367 | 0.0251 | 9380 | 361 | 0.0235 | 10000 | 350 |
| 7.00 | 38.50 | 220 | 0.0283 | 7760 | 319 | 0.0288 | 7620 | 316 | 0.0270 | 8100 | 304 |
| 6.50 | 33.20 | 204 | 0.0328 | 6220 | 275 | 0.0335 | 6100 | 272 | 0.0313 | 6500 | 262 |
| 6.00 | 29.30 | 188 | 0.0386 | 4890 | 235 | 0.0393 | 4800 | 232 | 0.0367 | 5120 | 224 |
| 5.50 | 23.80 | 173 | 0.0459 | 3770 | 197 | 0.0467 | 3700 | 195 | 0.0437 | 3950 | 188 |
| 5.00 | 19.60 | 157 | 0.0555 | 2830 | 163 | 0.0565 | 2780 | 161 | 0.0530 | 2960 | 155 |
| 4.50 | 15.90 | 141 | 0.0685 | 2060 | 132 | 0.0698 | 2030 | 130 | 0.0654 | 2150 | 127 |
| 4.00 | 12.60 | 126 | 0.0867 | 1450 | 104 | 0.0883 | 1420 | 103 | 0.0825 | 1520 | 100 |
| 3.50 | 9.620 | 110 | 0.113 | 971 | 79.7 | 0.115 | 953 | 78.9 | 0.108 | 1010 | 76.0 |
| 3.00 | 7.070 | 94.2 | 0.154 | 611 | 58.7 | 0.157 | 600 | 58.0 | 0.147 | 640 | 55.8 |
| 2.80 | 6.160 | 88.0 | 0.177 | 497 | 51.1 | 0.180 | 488 | 50.5 | 0.169 | 520 | 48.7 |
| 2.50 | 4.910 | 78.5 | 0.222 | 354 | 40.7 | 0.226 | 347 | 40.3 | 0.212 | 370 | 38.8 |
| 2.20 | 3.800 | 69.1 | 0.287 | 241 | 31.6 | 0.292 | 237 | 31.2 | 0.274 | 252 | 30.0 |
| 2.00 | 3.140 | 62.8 | 0.347 | 181 | 26.1 | 0.353 | 178 | 25.8 | 0.331 | 189 | 24.8 |
| 1.80 | 2.540 | 56.5 | 0.428 | 132 | 21.1 | 0.436 | 130 | 20.9 | 0.409 | 138 | 20.0 |
| 1.60 | 2.010 | 50.3 | 0.542 | 92.7 | 16.7 | 0.552 | 91.0 | 16.5 | 0.517 | 97.3 | 15.9 |
| 1.40 | 1.540 | 44.0 | 0.708 | 62.1 | 12.8 | 0.721 | 61.0 | 12.6 | 0.675 | 65.1 | 12.2 |
| 1.20 | 1.130 | 37.7 | 0.964 | 39.1 | 9.39 | 0.981 | 38.4 | 9.27 | 0.920 | 40.9 | 8.92 |
| 1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.39 | 22.6 | 6.52 | 1.41 | 22.2 | 6.44 | 1.32 | 23.7 | 6.20 |
| 0.90 | 0.636 | 28.3 | 1.71 | 16.5 | 5.28 | 1.74 | 16.2 | 5.22 | 1.64 | 17.2 | 5.02 |
| 0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.17 | 11.6 | 4.17 | 2.21 | 11.4 | 4.12 | 2.07 | 12.1 | 3.97 |
| 0.70 | 0.385 | 22.0 | 2.83 | 7.76 | 3.19 | 2.88 | 7.60 | 3.16 | 2.70 | 8.15 | 3.04 |
| 0.65 | 0.332 | 20.4 | 3.28 | 6.22 | 2.75 | 3.35 | 6.10 | 2.72 | 3.13 | 6.52 | 2.62 |
| 0.60 | 0.283 | 18.8 | 3.86 | 4.89 | 2.35 | 3.93 | 4.80 | 2.32 | 3.67 | 5.12 | 2.24 |
| 0.55 | 0.238 | 17.3 | 4.59 | 3.77 | 1.97 | 4.67 | 3.70 | 1.95 | 4.37 | 3.96 | 1.88 |
| 0.50 | 0.196 | 15.7 | 5.55 | 2.83 | 1.63 | 5.65 | 2.78 | 1.61 | 5.31 | 2.96 | 1.55 |
| 0.45 | 0.159 | 14.1 | 6.85 | 2.06 | 1.32 | 6.98 | 2.03 | 1.30 | 6.54 | 2.16 | 1.26 |
| 0.40 | 0.126 | 12.6 | 8.67 | 1.45 | 1.04 | 8.83 | 1.42 | 1.03 | 8.25 | 1.53 | 0.995 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.0 | 11.3 | 0.971 | 0.799 | 11.5 | 0.953 | 0.789 | 10.8 | 1.02 | 0.760 |
| 0.30 | 0.0707 | 9.42 | 15.4 | 0.611 | 0.587 | 15.7 | 0.600 | 0.580 | 14.7 | 0.641 | 0.560 |
| 0.25 | 0.0491 | 7.85 | 22.2 | 0.354 | 0.407 | 22.6 | 0.347 | 0.403 | 21.2 | 0.370 | 0.390 |
| 0.20 | 0.0314 | 6.28 | 34.7 | 0.181 | 0.261 | 35.3 | 0.178 | 0.258 | 33.1 | 0.189 | 0.250 |
| 0.10 | 0.00785 | 3.14 | 139 | 0.0226 | 0.0652 | 150 | 0.0209 | 0.0636 | 141 | 0.0222 | 0.0644 |